Дорожка

Атмосферостойкая

износостойкая быстросохнущая эмаль

для дорожной разметки

- стойкость к химикатам, применяемым для борьбы со снегом, льдом

- высокая светостойкость сохранение - белизны при УФ-облучении

- ударопрочность, прочность к истиранию

- высокая скорость высыхания

- простота и лёгкость нанесения

- повышенная износостойкость

- матовая

Дорожка - износостойкий, светостойкий состав для нанесения разметки на асфальтобетонных основаниях автомобильных дорог, а также бетонных основаниях, где есть необходимость разграничения или зонирования.

Эмаль Дорожка представляет собой однокомпонентный компаунд акриловых смол, органических растворителей, УФ-фильтров и упрочняющих аддитивов. Качественно подобранный состав компонентов, после высыхания эмали, образует прочное износостойкое покрытие, выдерживающее постоянные истирающие нагрузки.

Дорожно-разметочная эмаль Дорожка специально разработана для эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется достаточной эластичностью и очень высокой скоростью высыхания. При температуре выше +20°С можно разрешать проезд транспорта уже через 2 часа после окраски без повреждения разметки. При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость сушки (зависит от t°).

Получаемая после нанесения разметка, демонстрирует отличные качественные характеристики во время всего срока службы покрытия:

- стойкость к химикатам и реагентам – прочностные компоненты, входящие в состав эмали, способны выдерживать регулярные воздействия различной химии, применяемой для борьбы с наледями и снегом;

- светостойкость – эмаль сохраняет свой цвет под пагубным воздействием УФ-излучения от солнечных лучей;

- высокая скорость высыхания – позволяет в кратчайшие сроки выполнить работы по нанесению разметки и запустить обработанный участок в полноценную эксплуатацию;

- удобство нанесения - однокомпонентный состав полностью готов к применению, не требует дополнительных манипуляций во время проведения работ.

Применение

Дорожная эмаль Дорожка рекомендовано к применению:

- для автомобильных дорог общего пользования

- шоссе и автострад

- взлётно-посадочных полос аэродромов

- пешеходных и велодорожек

- для разметки открытых площадок погрузочно-разгрузочных терминалов

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Разметка наносится на асфальтобетонные основания, очищенные от мусора, песка, посторонних включений, воды, пыли и грязи. Работы проводятся при температурах от -15°С до +35°С; при влажности – не выше 80%. Эмаль нельзя наносить на свежеуложенных покрытиях асфальтобетона, а также на основания с дефектами (например выпотевание битума). |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, состав необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары, до получения однородной массы. |
| Температура проведения работ, не ниже | -15°С |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал, Р-4, Р-4А |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/Валик/Распыление | Не более 5% от объёма |
| Эмаль наносится на поверхность кистью, валиком, распылителем, специальными дорожными маркировочными машинами на сухое дорожное покрытие при температуре воздуха от -15˚С до +35˚С. |

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность покрытия к полным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более |
| --- | --- |
| 300-500 | 2 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя |  |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-003-01524656-2017 |
| Основа материала | акриловая смола с целевыми добавками и органическими растворителями |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 70-80 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 40-110 |
| Готовый состав |
| Цвет покрытия | Белый, жёлтый |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0,7 |
| Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1,5 |
| Окончательный набор прочности, ч. (полимеризация/сушка) | 2 |
| Прочность пленки |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 180 |
| Условная светостойкость, ч | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Температура эксплуатации покрытия | от -40˚С до +60˚С |

Безопасность

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!