

****

**Древотекс**

**Восстановитель**

**Реставрационный**

**проникающий состав для восстановления древесины**

**и удаления поверхностных поражений**

* **уничтожает все виды поверхностного поражения дерева**
* **быстро восстанавливает внешний вид потемневшей древесины**
* **не оставляет химических ожогов на обработанной поверхности**
* **глубокая проникающая способность**
* **сохраняет структуру древесины**

**Древотекс Восстановитель** — **высококачественный проникающий реставрационный состав для быстрого и глубокого осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате воздействия атмосферных и биологических факторов.**

**Древотекс Восстановитель** – это готовый к применению продукт с высоким содержанием активных соединений, способствующих высокоэффективной борьбе с микроорганизмами, являющимися основной причиной потемнения древесины. Глубокая проникающая способность совместно с активными компонентами, помогают быстро восстановить естественный внешний вид потемневшей древесины. Процесс восстановления естественного цвета протекает совместно с санацией обрабатываемой поверхности, что позволяет оперативно решать сразу несколько задач:

* ***удаление поверхностных поражений*** (синевы, грибков, плесени и пр.);
* ***осветление поверхности древесины*** потемневшей в результате воздействия атмосферных факторов, вредоносного УФ-излучения и биопоражений;
* ***сохранение результата*** - за счёт интенсивного воздействия активных компонентов, обработанная поверхность надолго сохраняет восстановленный внешний вид с возможностью дальнейшей обработки или окрашивания защитными составами.

Несмотря на интенсивное воздействие на пораженные участки и эффективное удаление потемнения древесины, Древотекс Восстановитель не оставляет химических следов, а также не влияет на прочность, склеиваемость или окрашиваемость поверхности. Поверхность, обработанная составом, остается безопасной для человека и домашних животных, что позволяет использовать **Древотекс Восстановитель** для проведения, как внутренних, так и наружных работ.

**Назначение**

Реставрационный состав **Древотекс Восстановитель** применяется для отбеливания ранее неокрашенных потемневших деревянных поверхностей:

* деревянных домов, коттеджей, садовых и дачных домиков;
* садовых строений, дачных бытовок, построек, щитовых домов;
* дачных беседок и садовой мебели (столов, стульев, скамеек);
* деревянных фасадов, стен, дверей, окон, рам, потолков;
* деревянных заборов, ворот, оград, столбов, площадок;
* вагонки, фанеры, строганных досок, брёвен;
* пищевой деревянной транспортной тары;
* деревянных лестниц, ограждений, перил, балясин и т.д.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подготовка** | |
| Древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. | |
| Состав полностью готов к применению. | |
| Состав наносить в **1 или 2** слоя кистью, губкой, щеткой на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел поверхность. | |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Не обрабатывать мерзлую древесину |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| **Нанесение** | **Разбавление** |
| Потребуется: кисть, губка, щетка | Допускается 1:1 |
| Нанесение на пораженные участки проводить вдоль волокон. Оставить воздействовать на 2-3 часа. Вертикальные поверхности обрабатывать **снизу-вверх**. Для снижения воздействия на обрабатываемую поверхность допускается разбавление **водой** из расчета 1:1. При окрашивании древесины ранее, чем через 10 суток после обработки, отбеленные поверхности **промывают водой**. Вертикальные поверхности промывают **сверху вниз**. Большие поверхности отбеливать полностью по всей площади. При необходимости обработку повторить. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания, ч. |
| 150-200 | 12 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение** |
| Технические условия | 20.30.22-053-01524656-2020 |
| Основа материала | Водный раствор целевых, активных компонентов |
| Класс опасности отбеливающей жидкости по ГОСТ 12.1.007 | IV («малоопасно») |
| **Готовый состав** | |
| Плотность, г/см3 | 1.11 |
| Цвет покрытия | Бесцветный |
| Время высыхания перед повторной обработкой, ч | 3 |
| Время высыхания, ч | 12 |

**Меры предосторожности**

Работы по нанесению отбеливателя древесиныпроводить в проветриваемом помещении. **Не смешивать отбеливающее средство Древотекс восстановитель** **с другими составами.** При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

**Хранение**

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре **от +5 до +30°С.**

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — **9 месяцев** со дня изготовления.

**Тара**

Тара **20 кг**

**Внимание!**

* **Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!**