Фасадка (УФ)

«ACRYL»

Всесезонная

атмосферостойкая акриловая краска

для фасадных работ

- высокая атмосферостойкость

- стойкая к УФ-излучению

- отличная укрывистость

- наносится до -15°С

- паропроницаемая

- трещиностойкая

- отличная адгезия

- матовая фактура

Фасадка (УФ) «ACRYL» — укрывистая атмосферостойкая фасадная краска для окрашивания новых и восстановления старых, в том числе ранее окрашенных фасадов зданий из бетона, пенобетона, асбестоцемента и других минеральных оснований.

Фасадка (УФ) «ACRYL» – однокомпонентный модифицированный состав на основе дисперсии акриловых полимеров с добавлением специальных УФ-стойких компонентов и целевых добавок, формирующих защитное гигроскопичное покрытие высокой плотности. Фасадка (УФ) «ACRYL» обладает высокой кроющей способностью, образует паропроницаемое финишное покрытие, обладающее рядом ключевых эксплуатационных свойств:

- высокой стойкостью к воздействию осадков;

- стойкостью к перепадам температур;

- защитой от УФ-излучения (выгорания);

- защитой от образования трещин;

- равномерной растекаемостью и простотой нанесения.

Всесезонная фасадная акриловая краска Фасадка (УФ) «ACRYL», может применяться в любое время года в диапазоне температур от -15°С до +35°С, без ухудшения защитных и эксплуатационных свойств покрытия.

Назначение

Фасадка (УФ) «ACRYL», рекомендована к применению во всех климатических зонах, в том числе в промышленных центрах с повышенной загрязнённостью атмосферы. Предназначена для окрашивания новых и восстановления старых фасадов, в том числе ранее окрашенных, цоколей, заборов и других сооружений, и построек из:

- кирпича

- бетона, пенобетона;

- асбестоцемента;

- известково-цементных штукатурок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Щели и углубления заровнять шпатлёвкой. |
| Для упрочнения пористой поверхности перед покраской рекомендуется предварительное нанесение Фасадка грунт «ACRYL» |
| Краску тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 3 мин). |
| Краску наносить в 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением, на сухую поверхность. ВАЖНО: перед окраской при отрицательных температурах выдержать материал в течение 24 ч при температуре не менее 18°С! |
| Температура проведения работ, не ниже | -15 °С (при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой) |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Р-Универсал, не более 5% |
| При нанесении кистью или валиком краску наносить без разбавления. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 3 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-Универсал, но не более 5% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Р-Универсал, не более 5% |
| При использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 2 слоя с межслойной сушкой 3 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-Универсал, но не более 5% от объёма материала. |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 200-250 | 3 |

Расход может быть увеличен вследствие потерь и пористости основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-018-01524656-2019 |
| Основа материала | Дисперсия акриловых полимеров, УФ-стойких пигменты, целевые добавки, органический растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая фактура |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 60-110 |
| Степень перетира, мкм, не более | 100 |
| Цвет покрытия | База А, база С. Колеровка в цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |

Безопасность

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -15 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!